企业内控标准

Q/ 0001—99

硬聚氯乙烯塑料窗

发布 实施

硬聚氯乙烯塑料窗

企业内控标准

Q/ 0001—99

本标准依据中华人民共和国建筑工业行业标准《硬聚氯乙烯塑料窗》（JG\T3018-94）中有关技术要求。

- 窗框厚度基本尺寸系列见表1：

表1 窗框厚度基本尺寸系列

| 平开窗 | 45 | 50 | 55 | 60 | － | － | － | － | － | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推拉窗 | － | － | － | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

- 窗的力学性能和建筑物理性能以及洞口安装要求按本企业塑钢门窗图集确定。

- 窗洞口的规格及其代号，见表2和表3。

表2 平开窗洞口尺寸 mm

| 洞口 规格 洞口宽 代号 洞 口 高 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0606 | 0906 | 1206 | 1506 | 1806 | 2106 | 2406 |
| 900 | 0609 | 0909 | 1209 | 1509 | 1809 | 2109 | 2409 |
| 1 200 | 0612 | 0912 | 1212 | 1512 | 1812 | 2112 | 2412 |
| 1 400 | 0614 | 0914 | 1214 | 1514 | 1814 | 2114 | 2414 |
| 1 500 | 0615 | 0915 | 1215 | 1515 | 1815 | 2115 | 2415 |
| 1 600 | 0616 | 0916 | 1216 | 1516 | 1816 | 2116 | 2416 |
| 1 800 | 0618 | 0918 | 1218 | 1518 | 1818 | 2118 | 2418 |
| 2 100 | 0521 | 0921 | 1221 | 1521 | 1821 | 2121 | 2421 |

表3 推拉窗洞口尺寸 mm

| 洞口 规格 洞口宽 代码 洞口高 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 1206 | 1506 | 1806 | 2106 | 2406 |
| 900 | 1209 | 1509 | 1809 | 2109 | 2409 |
| 1200 | 1212 | 1515 | 1818 | 2121 | 2424 |
| 1400 | 1214 | 1514 | 1814 | 2114 | 2414 |
| 1500 | 1215 | 1515 | 1815 | 2115 | 2415 |
| 1600 | 1216 | 1516 | 1816 | 2116 | 2416 |
| 1800 | 1218 | 1518 | 1818 | 2118 | 2418 |

- 窗的型材颜色为白色。

- 产品型号：

5.1 名称代号：平开窗CSP；推拉窗CST；

  - 特性代号：玻璃层数， A—— 一层；

B—— 二层；

中空玻璃：K；

带纱扇： S；

  - 主参数代号：

窗框厚度系列：例：60mm；

窗洞口规格：见表1

抗风压性能等级：1、2、3、4、5、6；

  - 标记

标记示例：

CSP× AS60×1515-1表示抗风压性能1级、单层玻璃、带纱扇、洞口尺寸为1500mm×1500mm的60系列塑料平开窗。

6、技术要求

6.1窗用型材应符合GB8814的要求；

6.2窗用密封条应符合GB12002的要求；

6.3窗用增强型钢及其紧固件应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于1mm．采用镀锌处理，其镀膜厚度不小于12μm；饰面层的厚度根据用户要求决定。

6.4窗框外形尺寸：根据洞口尺寸（见表1）和墙面饰面层的厚度要求决定，窗框高度、宽度应比洞口尺寸小3Omm；

6.5窗扇尺寸：

平开窗：装配平铰链的窗扇，最大宽度宜1500m。装配滑撑绞链的窗扇，最大宽度宜600mm，最大宽度宜为1200mm。

推拉窗：窗扇最大宽度宜为900mm,最大高度宜为1800mm。

如增大窗扇尺寸，则窗扇的刚度、五金件等配件的强度，必须满足窗的力学性能及建筑物理性能的要求。

6.6窗框、窗扇角强度：平均值不低于3000N，最小值不低于平均值的70％；

6.7为确保窗的抗风压性能要求，窗框、窗扇的结构应具有必要的刚度。当窗构件符合下列情况之一时，其内腔必须加衬增强型钢：

平开窗：

（1）窗框构件长度等于或大于1300mm;

（2）中横框和中竖框构件长度等于或大于900mm。

（3）采用小于50系列的型材，窗框构件长度等于或大于1000mm。窗扇构件长度等于或大于900mm。

（4）安装五金配件的构件。

推拉窗：

（1）窗框构件长度等于或大于1300m；

（2）窗扇边框：厚度为25mm以上的型材，长度等于或大于900mm；厚度45mm以上的型材，长度等于或大于1000mm；

（3）安装五金配件的构件。

增强型钢应与型材内腔尺寸相一致，其长度以不影响端头的焊接为宜。用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距不大于300mm，距型材端头应不大于50mm，固定后的增强型钢不得松动。建筑工程中有抗风压要求的窗应按承受最大风载确定增强型钢型式与尺寸。

6.9窗应有排水槽，使浸入框内的水及时排出室外；

6.10窗框、窗扇外形尺寸允许偏差见表4；

表4 窗的尺寸偏差 mm

| 窗高度和宽度的尺寸范围 | 300-900 | 901-1500 | 1501-200 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗尺寸允许偏差 | ±1.8 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 |

6.11窗框、窗扇的对角线尺寸之差应不大于3.0mm；

6.12窗框、窗扇相邻构件装配间隙应不大于0.5mm，相邻两构件焊接处的同一平面度应不大于0.5mm；

6.13窗框、窗扇四周搭接宽度搭接应均匀，平开塑料窗其搭接量的允许偏差小于2.5mm，窗扇装配时应吊高1～2mm。推拉塑料窗的窗框、窗扇搭接量的允许偏差为b+1.5-2.5。mm。

6.14窗框、窗扇装配后，不得妨碍开关功能，窗扇不应翘曲。

6.15五金配件安装位置正确，数量齐全、安装牢固。当平开窗高度大于900mm时，应有两个锁闭点。五金配件开关灵活,具有足够的强度，满足窗的机械力学性能要求。

6.16压条装配后应牢固，转角部位对接处间隙不大于1mm．

6.17玻璃装配：玻璃尺寸从窗框、窗扇的透光边缘起每边搭边不小于8mm。玻璃四周必须有防震垫块，其要求见（JG／T3018－94附录B表）；

6.18玻璃最大允许面积，可参考（JG／T3018－94附录C表）；

6.19窗外观表面应平滑，颜色一致；无裂纹、无气泡、焊接平整、不得有影响使用的伤痕、杂质等缺陷；

6.20窗的力学性能：

- 平开窗：锁紧器（执手）的开关力、窗的开关力、悬端吊重、翘曲、开关疲劳、大力关闭、角强度及窗撑试验应符合表5的要求;

- 推拉窗：窗的开关力、弯曲、扭曲、对角线变形、开关疲劳及角强度应符合表6的要求；

表5 平开塑料窗的力学性能

| 型式 | 项 目窗 0NN | 技 术 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 开 塑 料 窗 | 锁紧器（执手） 的开关力 | 不大于100N(力矩不大于10N·m) |  |  |  |
|  | 开关力 | 平铰链 | 不大于80N | 滑撑 铰链 | 不小于30N 不大于80N |
|  | 悬端吊重 | 在500N力作用下,残余变形不大于2mm,试件不损坏,仍保持使用功能 |  |  |  |
|  | 翘曲 | 在300N作用力下,允许有不影响使用的残余变形,试件不损坏,保持使用功能 |  |  |  |
|  | 开关疲头 | 经不少于10 000次的开关试验,试件及五金件不损坏,其固定处玻璃压条不松脱，仍保持使用功能。 |  |  |  |
|  | 大力关闭 | 经模拟7级风连续开关10次，试件不损坏，仍保持开关功能 |  |  |  |
|  | 角强度 | 平均值不低于3 000N，最小值不低于平均值的70% |  |  |  |
|  | 窗撑试验 | 在200N力作用下，不允许位移，连接处型材不破裂 |  |  |  |

表6 推拉塑料窗的力学性能

| 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 开关力 | 不大于10ON |
| 弯曲 | 在300N力作用下，允许有不影响使用的残余变形，试件不损坏，仍保持使用功能 |
| 扭曲 | 在200N力作用下，试件不损坏，允许有不影响使用的残余变形 |
| 对角线变形 |  |
| 开关疲劳 | 以不少于一万次的开关试验，试件及五金件不损坏，固定处及玻璃压条不松脱 |
| 角强度 | 平均值不低于3000N，最小值不低于平均值的70% |

6.21建筑物理性能：抗风压、空气渗透、雨水渗透、保温及隔声性能符合JG／T3018－94中表8～表12的要求；

7．检验规则

7.1检验方法按JG／T3018规定；

7.2出厂检验

7.2.1出厂检验应在型式检验合格后的有效期内进行，否则检验结果无效。出厂检验项目见表8．不合格产品不允许出厂。

7.2.2抽样方法

产品出厂前按每一合同号的每一窗型、规格随机抽样5%，但抽检量不得少于3樘。

7.2.3判定规则

当出厂检验项目中有不合格项时，加倍抽样，对不合格项目进行复检。如该项目仍不合格，则判定该批产品为不合格产品。经检验若全部检测项目符合本标准规定的合格指标，则判定该批产品为合格品．

7.3型式检验

按JG/T3018-94要求，委托山东省‘建设机械质量监督检测中心’进行型式检验．型式检验每两年进行一次。

表7 出厂检验项目

| 序号 | 检 验 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 角强度 |
| 2 | 增强型钢 |
| 3 | 五金件安装 |
| 4 | 窗扇开关力 |
| 5 | 外形高宽尺寸 |
| 6 | 对角线尺寸 |
| 7 | 窗框、窗扇相邻构件装配间隙 |
| 8 | 相邻构件同一平面度 |
| 9 | 窗框窗扇搭接量b |
| 10 | 密封条安装质量 |
| 11 | 压条安装质量 |
| 12 | 外观 |

本标准由公司技术科负责起草。

附 录（C）

平板玻璃的最大允许面积

表 C m2

| 玻璃种类（厚度） |  | 耐 风 压 性 等 级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 360 |
| 浮法 玻璃 及磨 光玻 璃 | 3mm | 1.97 | 1.31 | 0.98 | 0.79 | 0.66 | 0.56 | 0.44 |
|  | 4mm | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.86 | 0.67 |
|  | 5mm | 4.00 | 2.81 | 2.11 | 1.69 | 1.41 | 1.21 | 0.94 |
|  | 6mm | 4.00 | 2.75 | 2.81 | 2.25 | 1.88 | 1.61 | 1.25 |
|  | 8mm | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 2.88 | 2.40 | 2.06 | 1.60 |
|  | 10mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.33 |
|  | 12mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 |
| 压花 玻璃 | 4mm | 1.00 | 1.05 | 0.90 | 0.72 | 0.60 | 0.51 | 0.40 |
|  | 6mm | 3.38 | 2.25 | 1.69 | 1.35 | 1.13 | 0.96 | 0.75 |
| 钢化 玻璃 | 4mm | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
|  | 5mm | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
| 嵌网 玻璃 | 磨光6.8mm | 4.00 | 3.21 | 2.41 | 1.93 | 1.61 | 1.38 | - |
|  | 型6.8mm | 3.44 | 2.30 | 1.72 | 1.38 | 1.15 | 0.98 | - |
| 夹层 玻璃 | 6mm | 2.16 | 2.10 | 1.58 | 1.26 | 1.05 | 0.90 | 0.70 |
|  | 8mm | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.92 | 1.60 | 1.37 | 1.07 |
|  | 10mm | 4.06 | 4.00 | 3.38 | 2.70 | 2.25 | 1.93 | 1.50 |
|  | 12mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 2.57 | 2.00 |
| 中空 玻璃 | 3+4mm | 1.92 | 1.92 | 1.47 | 1.18 | 0.98 | 0.84 | 0.65 |
|  | 3+4mm | 1.92 | 1.80 | 1.35 | 1.08 | 0.90 | 0.77 | 0.60 |
|  | 4+4mm | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.00 |
|  | 5+网丝6.8mm | 4.00 | 3.44 | 2.58 | 2.07 | 1.72 | 1.48 | - |
|  | 5+5mm | 4.00 | 4.00 | 3.16 | 2.53 | 2.10 | 1.80 | 1.40 |
|  | 5+网、丝磨光6.8mm | 4.00 | 4.00 | 3.16 | 2.53 | 2.10 | 1.80 | - |
|  | 6+6mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | 2.81 | 2.41 | 1.87 |

注：1、3mm的浮法玻璃中包括3mm的普通玻璃。

2、4mm的钢化玻璃中包括4mm的压花钢化玻璃。

3、夹层玻璃的材料玻璃使用浮法玻璃，公称厚度是材料玻璃厚度之和。

4、中空玻璃的种类用材料玻璃的厚度表示，没有标记的均为浮法玻璃，两块玻璃间有6-12mm厚的气体层。

5、除4mm的玻璃外，浮法玻璃及嵌网、嵌丝玻璃中均包括吸热玻璃，6mm以上的浮法玻璃中包括热反射玻璃。