塑钢门窗成品检验记录

|  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检日期 | 检验人员： | 执行标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 窗型： | 总樘数 ： | 抽检樘数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 指标 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 结论 | 备注 |
| 角强度 （N） | 平均值≥3000N 最小值≥平均值的70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增强型钢 （mm） | δ≥1.2mm,防腐处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五金件安装 | 位置正确，数量齐全安装牢固，开关灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扳手开关力 （N） | ≤100N(平开窗) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扇开关力 （N） | 平开窗≤80N,推拉窗≤100N 30N≤平开窗(摩擦铰链)≤80N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形宽、高尺寸偏差 （mm） | 见表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对角线尺寸偏差 | ≤3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扇、框相邻构件安装间隙 | ≤0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相邻构件同一平面度 | ≤0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 框与扇搭接量 b mm | 门 b(-3.5 ,+1.5) 窗b(-2.5 ,+1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 框与扇配合间隙 c mm | c (-1.0,+2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封条安装 | 均匀牢固，接口（）处用胶粘接，无脱槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压条安装 | 牢固对接处间隙≤1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 | 表面平滑，颜色均匀无裂痕，焊缝平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |