# 中华人民共和国建筑工业行业标准

Wedges or fixingsof rigid polyvinyl chloride window and door

JG/T 132-2000

聚氯乙烯（PVC）门窗固定片

## 3 定义

本标准采用下列定义。

固定片 Wedges or fixings

将门窗框固定在建筑洞口上的配件（见图1、图2）。

## 4 产品型号

4.1代号

    - 名称代号

塑料门窗固定片SGP

    - 主参数代号

固定片的高度和宽度代号，其长度以实际尺寸（mm）*10-1值表示，宽度以实际尺寸(mm)值表示。

    - 特性代号

单向固定片 D

双向固定片 S

4.2标记

4.2.1 标记方法

.          .

宽度代号

长度代号

主参数代号

特性代号

名称代号

4.2.2 标记实例

双向固定片长200m，宽25mm。

标记为：SPG.S 20*25

## 5 要求

5.1 材料

固定片的材料应采用不低于GB/T 11253规定中Q235力学性能的材料。

5.2 外观

5.2.1表面平整、不应有裂纹、毛刺及机械损伤。

5.2.2 防腐镀层表面就应光泽一致，不应有气泡、水纹、露底等缺陷。

5.3 规格尺寸

5.3.1 固定片厚度不应小于1.5mm，宽度不应小于20mm。

5.3.2 固定片的安装孔径为5mm。

5.3.3 固定片与型材配合卡爪尺寸公差a+0.250mm。

5.4 耐蚀性

应进行镀层处理，耐腐蚀能力达到48 h 8 级。

## 6 实验方法

6.1 外观

在自然光线下距试样400-500mm进行目测。按GB/T 5926 进行检验。

6.2 规格尺寸

用精度为0.02mm的游标卡尺测量。

6.3 性能

按QB/T 3826 中的实验方法检验防腐能力，按QB/T3832进行评价。

## 7 检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品需检验合格并附合格证后方能出厂。

7.1 出厂检验

7.1.1 产品出厂检验在型式检验合格的有效期限内进行。

7.1.2 出厂检验按GB/T 2828 规定，抽样采用正常检查一次抽样方案，检查水平为Ⅰ级，合格质量水平AQL值及检验项目按表1规定。

表1 出厂检验表

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.2.1 | C | 10 |
| 2 |  | 5.2.2 |  |  |
| 3 | 规格尺寸 | 5.3.1 | B | 6.5 |
| 4 |  | 5.3.2 |  |  |
| 5 |  | 5.3.3 |  |  |

7.2 型式检验

7.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试验定型坚定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年检测一次；

- 产品停产一年以上再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

7.2.2 型式检验按GB/T 2829 推定，抽样采用一次抽样方案，判别水平为Ⅱ。不合格质量水平RQL按表2规定。

表2 型式检验抽样表

| 检验项目 | 标准条款 | 不合格类型 | RQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 5.4 | B | 6.5 | 1 2 |

## 8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 产品应有商标或厂名标志。

8.1.2 产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、数量、质量、体积、出厂日期、厂名。

8.2 包装

8.2.1 产品应有塑料密封内包装，避免相互摩擦。

8.2.2 包装中应有检测员签证的产品合格证。

8.3 运输

产品在运输中避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

8.4 贮存

产品应贮存在无腐蚀性介质，空气流通，相对湿度小于85%的仓库中。