## 中华人民共和国建筑工业行业标准

PVC塑料窗

本标准等效采用德国DIN18055、DIN4108及DIN4109中有关窗的技术要求

### 1  主题内容与适用范围

本标准规定了平开及推拉硬聚氯乙烯塑料窗（以下简称塑料窗）的品种、规格、分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于由硬聚氯乙烯（PVC）异型材组装成的固定窗、平开塑料窗、带纱扇的平开塑料窗、推拉塑料窗和带纱扇的推拉塑料窗。

### 2  引用标准

GB5284    建筑门窗洞口尺寸系列

GB8814    门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材

GB12002    塑料门窗用密封条

GB12003    塑料窗基本尺寸公差

GB11793.1    PVC塑料窗建筑物理性能分级

GB11793.2    PVC塑料窗力学性能、耐候性技术条件

GB11793.3    PVC塑料窗力学性能、耐候性实验方法

GB7106    建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法

GB7107    建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法

GB7108    建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法

GB8484    建筑外窗保温性能分级及其检测方法

GB8485    建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法

GB6388    运输、包装、收发货标志

GB191    包装储运图示标志

### 3  分类、规格和型号

3.1  按开启形式，窗可分为固定窗、平开窗和推拉窗。

3.1.1  固定窗

3.1.2  平开窗

a.   内开窗、外开窗；b.   滑轴平开窗。

3.1.3  推拉窗

a.    左右推拉窗     b.    上下推拉窗

3.2  窗框厚度基本尺寸系列

3.2.1  按窗框厚度基本尺寸系列见表1。

表1   窗框厚度基本尺寸系列             单位：mm

| 平开窗 | 45 | 50 | 55 | 60 | — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推拉窗 | — | — | — | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

3.2.2  表1中未列出的窗框厚度尺寸，凡与基本尺寸系列相差在±2mm之内的，均靠用基本尺寸系列。

3.3  窗洞口尺寸系列与规格

3.3.1  窗的宽度、高度尺寸，主要根据窗框厚度，窗的力学性能和建筑物理性能要求以及洞安装要求确定。

3.3.2  窗洞口的规格及其代号，见表2和表3。

表2 平开窗洞口尺寸                 单位：mm

| 洞口 规格 洞口宽 代号 洞 口 高 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0606 | 0906 | 1206 | 1506 | 1806 | 2106 | 2406 |
| 900 | 0609 | 0909 | 1209 | 1509 | 1809 | 2109 | 2400 |
| 1200 | 0612 | 0912 | 1212 | 1512 | 1812 | 2112 | 2412 |
| 1400 | 0614 | 0914 | 1214 | 1514 | 1814 | 2114 | 2414 |
| 1500 | 0615 | 0915 | 1215 | 1515 | 1815 | 2115 | 2415 |
| 1600 | 0616 | 0916 | 1216 | 1516 | 1816 | 2116 | 2416 |
| 1800 | 0618 | 0918 | 1218 | 1518 | 1818 | 2118 | 2418 |
| 2100 | 0621 | 0921 | 1221 | 1521 | 1821 | 2121 | 2421 |

表3推拉窗洞口尺寸                  单位：mm

| 洞口 洞口 规格 宽 代号 洞 口 高 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 1206 | 1506 | 1806 | 2106 | 2406 | — | — |
| 900 | 1209 | 1509 | 1809 | 2109 | 2409 | 2709 | — |
| 1200 | 1212 | 1512 | 1812 | 2112 | 2412 | 2712 | 3012 |
| 1400 | 1214 | 1514 | 1814 | 2114 | 2414 | 2714 | 3014 |
| 1500 | 1215 | 1515 | 1815 | 2115 | 2415 | 2715 | 3015 |
| 1600 | 1216 | 1516 | 1816 | 2116 | 2416 | 2716 | 3016 |
| 1800 | — | 1518 | 1818 | 2118 | 2418 | 2718 | 3018 |
| 2100 | — | — | 1821 | 2121 | 2421 | 2721 | 3021 |

3.3.3    除表2和表3的规格外，当采用组合窗时，组合后的洞口尺寸尚应符合GB5824的规定。

3.4    窗的型材颜色分为：白色、其他色和双色，其代号见表4。

表4

| 型材颜色 | 代号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 白色 | W |  |
| 其它色 | O | 宜用于阳光直射处 |
| 双色 | WO |  |

3.5  产品型号

产品型号由产品的名称代号、特性代号、主参数代号组成。

.                         x        -

改型序号

抗风压等级

窗洞口规格    主参数代号

窗框厚度系列

带纱扇代号

特性代号

玻璃层数

型式

品种    名称代号

主称

3.5.1    名称、代号

固定塑料窗    CSG

平开塑料窗    CSP

推拉塑料窗    CST

3.5.2    特性代号

玻璃层数  A 、B、C（分别为一、二、三层）

中空玻璃  K

带纱扇  S

3.5.3  主参数代号

窗框厚度系列见表1。

窗洞口规格见表2、表3。

抗风压性能等级1、2、3、4、5、6（分别为等级）

3.5.4  产品型号示例

平开塑料窗：双层玻璃，带纱扇，窗框厚度60系列，洞口宽度1500mm、洞口高度1800mm，抗风压性能2级，第一次设计： CSP·BS60×1518-2

### 4  技术要求

4.1  材料

4.1.1  窗用型材应符合GB8814的要求。

4.1.2  窗用密封条应符合GB12002的要求。

4.1.3  窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理。增强型钢的壁厚应不小于1.2mm。窗用增强型钢，紧固件及五金件的金属材料的规格与质量要求见附录A（补充件）。五金件应能满足窗的机械力学性能要求。

4.2  窗框外型尺寸

4.2.1  窗框外形尺寸根据洞口尺寸（见表2、表3）和墙面装饰层的厚度要求决定。一般窗框的高度、宽度应比洞口尺寸小20～50mm。

4.2.2  窗扇尺寸

平开窗：装配平铰链的窗扇，最大宽度宜为600mm,最大高度宜为1500mm，装配滑撑铰链的窗扇，最大宽度宜为600mm,最大高度宜为1200mm。

推拉窗：窗扇的最大宽度宜为900mm，最大高度宜为1800mm。

注：如增大窗扇尺寸，则窗扇的刚度、五金件等配件的强度必须满足窗的力学性能及建筑物理性能的要求。

4.3  窗的装配

4.3.1  角强度

窗框、窗扇的角强度应符合表6的规定。

4.3.2  增强型钢

为了确保窗的抗风压等性能的要求，窗框、窗扇的结构应具有必要的刚度。当窗构件符合下列情况之一时，其内腔必须加衬增强型钢：

平开窗：

（a）  窗框构件长度等于或大于1300mm，窗扇构件长等于或大于1200mm；

（b）  中横框和中竖框构件长度等于或大于900mm；

（c）  采用小于50系列的型材，窗框构件长度等于或大于1000mm，窗扇构件长度等于或大于900mm；

- 安装五金配件的构件。

推拉窗：

（a）  窗框构件长度等于或大于1300mm；

（b）  窗扇边框：厚度为45mm以上的型材，长度等于或大于1000mm，厚度为25mm以上的型材，长度等于或大于900mm;

（c）  窗扇下框长度等于或大于700mm，滑轮直接承受玻璃重量的不加衬增强型钢；

（d）  安装五金配件的构件。

增强型钢应与型材内腔尺寸相一致，其长度以不影响端头的焊接为宜。用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300mm，距型钢端夹应不大于100mm。固定后的增强型钢不得松动。

紧固件采用小4mm的大头自攻螺钉或加放垫圈的自攻螺钉，所钻基孔的孔径应水大于3.2mm，以保证紧固度。

4.3.3  窗应有排水槽，使侵入框内的水及时排出室外。

4.3.4  窗框、窗扇外形尺寸的允许偏差见表5。

表5  窗的尺寸偏差                 单位：mm

| 窗高度和宽度的尺寸范围 | 300~900 | 901~1500 | 1502~2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗尺允许偏差 | ≤±2.0 | ≤±2.5 | ≤±3.0 | ≤±3.5 |

4.3.5  窗框、窗扇的对角线尺寸之差应不大于3.0mm。

4.3.6  窗框、窗扇相邻构件装配间隙应不大于0.5mm，相邻两构件焊接（或机械连接）处的同一平面度应不大于0.8mm。

4.3.7  装配式结构的窗框、窗扇的四个角处，在构件型材内腔应加衬连接件，该连接件与增强型钢用紧固件固定，连接件的四周缝隙宜采用中性硅酮系密封封闭。

4.3.8  窗框、窗扇组装后铰链部位（未装密封条时）的配合间隙c见图1、其允许偏差为 C+2.0-1.0mm 。

4.3.9  窗框、窗扇四周搭接宽度应均匀。平开塑料其搭接量b（见图1）的允许偏差小于或等于2.5mm，窗扇装配时应吊高1mm～2mm。推拉塑料窗的窗框、窗扇搭接量b（见图2）的允许偏差为b+1.5-2.5mm    。

4.3.10   窗框、窗扇装配后，不得防碍开关功能，窗扇不应翘曲。

4.3.11  五金配件安装位置应准确、数量应齐全、安装应牢固。当平开窗扇高度大于900mm时，应有两个锁闭点。五金配件应开关灵活，具有足够的强度，满足门的机械力学性能要求。承受往复运动的配件，在结构上要便于更换。

4.3.12  五金配件，密封条等的质量应与窗的质量适应。

4.3.13  密封条装配后应均匀、牢固，接口严密，无脱槽等现象。

4.3.14  压条装配后应牢固。转角部位对接处间隙应不大于1mm，不得在一边使用两根压条。

4.4  玻璃装配

4.4.1  玻璃的尺寸：从窗框、窗扇的透光边缘算起，每边搭接应不小于8mm。

4.4.2  装玻璃时，在玻璃四周必须配防震垫块，其要求见附录B（补充件）。

4.4.3  确定玻璃的最大允许面积，可参考附录C（参考件）。

4.5  窗的外观

窗的表面应平滑，颜色应基本均匀一致，无裂纹、无气泡，焊缝平整，不得有影响使用的伤痕、杂质等缺陷。

4.6  窗的性能要求

4.6.1  力学性能

（a）平开窗：锁紧器（执手）的开关力、窗的开关力、悬端吊重、翘曲、开关疲劳、大力关闭、角强度及窗撑试验应符合表6的要求。

（b）推拉窗：窗的开关力、弯曲、扭曲、对角线变形、开关疲劳及角强度应符合表7的要求。

4.6.2  建筑物理性能

抗风压、空气渗透、雨水渗漏、保温及隔声性能应分别符合表8、表9、表10、表11及表12的要求。

表6  平开塑料窗的力学性能

| 型式 | 项 目 | 技 术 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 开 塑 料 窗 | 锁紧器（执手）的开关力 | 不大于100N(力矩不大于10N.m) |  |  |  |
|  | 开关力 | 平铰链 | 不大于80N | 滑撑铰链 | 不小于30N 不大于80N |
|  | 悬端吊垂 | 在500N力的作用下，残余变形应不大于3mm,试件应不损坏，仍保持作用功能 |  |  |  |
|  | 翘 曲 | 在300N力的作用下，允许有不影响使用的残余变形，试件不允许破裂，仍保持作用功能。 |  |  |  |
|  | 开关疲劳 | 经不少于10000次的开关试验，试件及五金件不损坏，其固定处及玻璃压条不松脱，仍保持使用功能 |  |  |  |
|  | 大力关闭 | 经模拟7级风连续开关10次，试件不损坏，仍保持开关功能 |  |  |  |
|  | 角强度 | 平均值不低于3000N,最小值不低于平均值的70% |  |  |  |
|  | 窗撑试验 | 在200N力作用下，不允许位移，连接处型材不破裂。 |  |  |  |

表7    推拉塑料窗的力学性能

| 型式 | 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 推 拉 塑 料 窗 | 开关力 | 不大于100N |
|  | 弯曲 | 在300N力的作用下，允许有不影响使用的残余变形， 试 件不损坏，仍保持使用功能。 |
|  | 扭曲 | 在200N力的作用下，试件不允许损坏，不允许有影响使用的残余变形。 |
|  | 对角线变形 |  |
|  | 开关疲劳 | 经不少于10000次的开关试验，试件及五金不损伤，其固定处及玻璃压条不松脱 |
|  | 角强度 | 平均值不低于3000N,最小值不低于平均值的70% |

表8    窗的抗风压性能WG         Pa

| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wq,Pa | ≥3500 | ＜3500 ≥3000 | ＜3000 ≥2500 | ＜2500 ≥2000 | ＜2000 ≥1500 | ＜1500 ≥1000 |  |

表9    门的空气渗透性能qo    m3/h·m

| 等级 窗型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平开窗 | ≤0.5 | ＞0.5 ≤1.0 | ＞1.0 ≤1.5 | ＞1.5 ≤2.0 | ----------- |
| 推拉窗 | ----------- | ≤1.0 | ＞1.0 ≤1.5 | ＞1.5 ≤2.0 | ＞2.0 ≤2.5 |

注：1.表中数值为压力差10Pa 时单位缝长空气渗透量。

2.平开塑料窗单位缝长空气渗透量的合格指标为不大于2.0 m3/h·m 。

3. 推拉塑料窗单位缝长空气渗透量的合格指标为不大于2.5 m3/h·m。

表10    窗的雨水渗漏性能

| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wq,Pa | ≥600 | ＜600 ≥500 | ＜500 ≥350 | ＜350 ≥250 | ＜250 ≥150 | ＜150 ≥100 |  |

注：1.表中所列压力等级下，以雨水不连续流入室内为合格。

2.雨水渗漏性能的最低合格指标为不小于100Pa   。

表11    窗的保温性能Ko       单位：W/ m3·K

| 等级 型式 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平开窗 | ≤2.00 | ＞2.00 ≤3.00 | ＞3.00 ≤4.00 | ＞4.00 ≤5.00 |  |
| 推拉窗 |  | ≤3.00 | ＞3.00 ≤4.00 | ＞4.00 ≤5.00 |  |

注：塑料窗保温性能的合格指标为Ko值不大于5.00W/ m2·K

表12    窗的空气声计权隔声性能

| 等级 窗型 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平开塑料窗 | ≥35 | ≥30 | ≥25 |  |  |
| 推拉塑料窗 | ____ | ≥30 | ≥25 |  |  |

注：1.塑料窗隔声性能的合格指标为不小于25dB。

2.推拉塑料窗隔声性能的合格指标也可按协议确定。

### 5  检验方法

5.1  试件存放及试验环境

试验前窗试件应在18～28℃的条件下存放16h以上，并在该条件下进行检测。

5.2  外观质量检测

用精确度为0.02mm的量具测量相邻构件同一平面度。在自然光线下，距试样400～500mm目测其他外观项目。

5.3  窗框、窗扇外形尺寸及对角线，按GB12003规定的方法检测。

5.4  窗框、窗扇相邻构件的装配间隙、窗框与窗扇的配合间隙C用塞尺检测；窗框与窗扇四周搭接量b用精度为0.02mm的量具检测。窗框与窗扇四周搭接量，考虑到窗扇吊高影响，其检测部位应在窗扇宽度和高度的中点。

5.5  力学性能检测

开关力、悬端吊重、翘曲、开关疲劳、大力关闭、弯曲、扭曲、对角线变形及角强度按GB11793.3规定的方法进行检测。

锁紧器（执手）的开关力检测：在锁紧器的手柄上，距其转动轴心100mm处，挂一个0-150N的测力弹簧秤，沿垂直手柄的方向以顺或逆时针方向加力，直到手柄移动使窗扇松开或禁闭，此时测力秤上所显示的力(N)J即为锁紧器的开力或关力。

5.6  建筑物理性能检测

抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能按GB7106—7108规定的方法检测。保温性能按GB8484规定的方法检测。隔声性能按GB8485规定的方法检测。

### 6  检验规则

6.1  出厂检验

应在型式检验合格后的有效期内进行出厂检验，否则检验结果无效。

6.1.1  出厂检验项目见表13，按本标准规定的方法检测，不合格的产品不允许出厂。

6.1.2  抽样方法

产品出厂前，应按每一批次、品种、规格随机抽样，抽检量不得少于3樘。

6.1.3  产品出厂时应附有合格证书。

6.1.4  产品出厂检验判定规则

根据表13规定的出厂检验项目，检验塑料窗的性能。当其中某项不合格时，应加倍抽样。对不合格的项目进行复检，如该项仍不合格，则判定该批产品为不合格品。经检验，若全部检验项目符合本标准中规定的合格指标，则判定该批产品为合格品。

6.1.5  塑料窗的建筑物理性能（抗风压、空气渗透、雨水渗漏、保温、隔声性能）和力学性能（锁紧开关力、窗扇开关力、悬端吊重、翘曲、开关疲劳、大力关闭、窗撑试验、角强度、弯曲、扭曲、对角线变形等）应符合订货合同中的要求。在订货合同中未提出要求的，则其建筑物理性能和力学性能应不低于本标准规定的合格指标。

6.2  型式检验

6.2.1  有下列情况之一时应进行型式检验；

（a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

（b）正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

（c）正常生产时，每两年检测一次；

（d）产品长期停产后，恢复生产时；

（e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

（f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时

6.2.2  型式检验项目（见表13）按本标准规定的方法检测。

6.2.3  抽样方法：批量生产时，每二年由合格的产品中随机抽取3樘进行型式检验。

6.2.4  型式检验的判定规则

根据表13规定的型式检验项目，检验塑料窗的性能。当其中某项不合格时，应加倍抽样，对不合格项目进行复检，如该项仍不合格，则判定该批产品为不合格品。经检验，若全部检验项目符合本标准规定的合格指标，则判定该批产品为合格品。

表13  出厂检验项目

| 项 目 | 型式检验 |  | 出厂检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平开窗 | 推拉窗 | 平开窗 | 推拉窗 |
| 抗风压 | √ | √ |  |  |
| 空气渗透 | √ | √ |  |  |
| 雨水渗漏 | √ | √ |  |  |
| 保温 | √ | √ |  |  |
| 隔声 | √ | √ |  |  |
| 角强度 | √ | √ | √ | √ |
| 增强型钢 | √ | √ | √ | √ |
| 五金件安装 | √ | √ | √ | √ |
| 锁紧器（执手）的开关力 | √ |  | √ |  |
| 窗扇开关力 | √ | √ | √ | √ |
| 悬端吊重 | √ |  |  |  |
| 翘曲 | √ |  |  |  |
| 开关疲劳 | √ | √ |  |  |
| 大力关闭 | √ | √ |  |  |
| 窗撑实验 | √ | √ |  |  |
| 弯曲 |  | √ |  |  |
| 扭曲 |  | √ |  |  |
| 对角线变形 |  | √ |  |  |
| 外形高、宽尺寸 | √ | √ | √ | √ |
| 对角线尺寸 | √ | √ | √ | √ |
| 窗框、窗扇框相邻构件装配间隙 | √ | √ | √ | √ |
| 相邻构件同一平面度 | √ | √ | √ | √ |
| 窗框、窗扇配合间隙c | √ |  | √ |  |
| 窗框、窗扇搭接量b | √ | √ | √ | √ |
| 密封条安装质量 | √ | √ | √ | √ |
| 压条安装质量 | √ | √ | √ | √ |
| 外观 | √ | √ | √ | √ |

注：1、出厂检验，出厂前检查焊缝开裂和型材角强度原始记录或型材出厂质量保证书。

2、没有凸出把手的推拉窗不作扭曲试验。

3、表中符号"√"表示需检测的项目。

6.3  仲裁检验：当供需双方对产品质量发生争议时，应按本标准由国家法定检测机构进行仲裁检验。

### 7  标志、包装、运输、贮存

7.1  标志

7.1.1  在产品的明显部位应注明产品标志，标志内容包括：a.制造厂名或商标；b.产品名称；c.产品型号及标准编号；d.制造日期或编号。

7.2  包装

7.2.1  产品的室内、外表面应加保护膜。

7.2.2  产品应用无腐蚀作用的软质材料包装。

7.2.3  包装应牢固可靠，并有防潮措施。

7.2.4  每批产品包装后，应附有产品清单及产品检验合格证。

7.3  运输

7.3.1  装运产品的运输工具，应有防雨措施并保持清洁。

7.3.2  在运输装卸时，应保证产品不变形、不损伤、表面完好。

7.4  贮存

7.4.1  产品应放置在通风、防雨、干燥、清洁、平整的地方，严禁与腐蚀物质接触。

7.4.2  产品贮存环境低于50℃，距离热源处应不小于1m。

    - 产品不应直接接触地面，底部垫高应不小于5cm。产品应立放，立放角不小于70°，并有防倾倒措施。

## 附录A

常 用 辅 助 材 料 的 标 准 编 号 及 名 称

（补充件）

表A1

| 材 料 | 标准编号及名称 |
| --- | --- |
| 不锈钢 | GB 1220 不锈钢棒 GB 3280 不锈钢冷轧钢板 GB 4237 不锈钢热轧钢板 GB 4232 冷顶锻用不锈钢丝 |
| 铝合金 | GB 8237 铝合金建筑型材 |
| 锌合金 | GB 1175 铸造锌合金 JB 2702 锌合金、铝合金、銅合金压铸件技术条件 |
| 銅合金 | GB 13808 铜及銅合金挤制品 |
| 钢 | GB 6723 通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB 3274 碳素结构钢和低合金结构热轧厚钢板和钢带 GB 700 碳素结构钢 GB 912 碳素结构钢和低合金结构热轧薄钢板和钢带 |
| 塑 料 | GB 10009 丙稀腈—丁二烯—苯乙烯（ABC）塑料挤出板材 HG/T 2-868聚酰胺6树脂 HG/T 2349聚酰胺1010树脂 |

注：用于塑料窗的增强型钢、紧固件与五金件的金属材料应符合本附录中有关标准的要求；制得的增强型钢、五金件，除不锈钢外，其表面均应经耐腐蚀镀膜处理；采用热镀锌的低碳钢增强型材、紧固件，其镀膜厚度应不少于12μm.

## 附录B

玻 璃 装 配 技 术 要 求

（补充件）

玻璃装配时应保证玻璃与镶嵌槽的间隙，在玻璃四周应装防震垫块，使其能缓冲开关等力的冲击，垫块的装配，必须按不同扇框要求进行，见图B1及图B2。防震垫块的材料为硬橡胶、硬PVC塑料或ABS塑料。

## 附录C

平 板 玻 璃 的 最 大 允 许 面 积

（参考件）

单位：m2

| 玻璃种类（厚度） |  | 耐风压性等级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 360 |
| 浮法玻璃及磨光玻璃 | 3mm | 1.97 | 1.31 | 0.98 | 0.79 | 0.66 | 0.56 | 0.44 |
|  | 4mm | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.86 | 0.67 |
|  | 5mm | 4.00 | 2.81 | 2.11 | 1.69 | 1.41 | 1.21 | 0.94 |
|  | 6mm | 4.00 | 2.75 | 2.81 | 2.25 | 1.88 | 1.61 | 1.25 |
|  | 8mm | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 2.88 | 2.40 | 2.06 | 1.60 |
|  | 10mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.33 |
|  | 12mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 |
| 压花玻璃 | 4mm | 1.00 | 1.05 | 0.90 | 0.72 | 0.60 | 0.51 | 0.40 |
|  | 6mm | 3.38 | 2.25 | 1.69 | 1.35 | 1.13 | 0.96 | 0.75 |
| 钢化玻璃 | 4mm | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
|  | 5mm | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
| 嵌网玻璃 | 磨光6.8mm | 4.00 | 3.21 | 2.41 | 1.93 | 1.61 | 1.38 | - |
|  | 型6.8mm | 3.44 | 2.30 | 1.72 | 1.38 | 1.15 | 0.98 | - |
| 夹层玻璃 | 6mm | 2.16 | 2.10 | 1.58 | 1.26 | 1.05 | 0.90 | 0.70 |
|  | 8mm | 4.06 | 2.16 | 2.16 | 1.92 | 1.60 | 1.37 | 1.07 |
|  | 10mm | 4.00 | 4.00 | 3.38 | 2.70 | 2.25 | 1.93 | 1.50 |
|  | 12mm | 1.92 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 2.57 | 2.00 |
| 中空玻璃 | 3+4mm | 1.92 | 1.92 | 1.47 | 1.18 | 0.98 | 0.84 | 0.65 |
|  | 3+3mm | 2.16 | 1.80 | 1.35 | 1.08 | 0.90 | 0.77 | 0.60 |
|  | 4+4mm | 4.00 | 2.16 | 2.16 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.00 |
|  | 5+网、丝6.8mm | 4.00 | 3.44 | 2.58 | 2.07 | 1.72 | 1.48 | - |
|  | 5+5mm | 4.00 | 4.00 | 3.16 | 2.53 | 2.10 | 1.80 | 1.40 |
|  | 5+网、丝磨光6.8mm | 4.00 | 4.00 | 2.16 | 2.53 | 2.10 | 1.80 | - |
|  | 6+6mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | 2.81 | 2.41 | 1.87 |

注：1、3mm浮法玻璃中包括3mm普通玻璃。

2、4mm钢化玻璃中包括压花钢化玻璃。

3、夹层玻璃的材料玻璃使用浮法玻璃，公称厚度是材料玻璃厚度之和。

4、中空玻璃的种类用材料玻璃的厚度表示，没有标记的均为浮法玻璃，两块玻璃间有6～12mm厚的气体层。

5、除4mm的玻璃外，浮法玻璃及嵌网、嵌丝玻璃中均包括吸热玻璃，6mm以上的浮法玻璃中包括热反射玻璃。